skyrmion reading

---
magnetic skyrmion
- skyrmion有时被称为vortices，是准粒子。先被理论预言，后被实验观测到。
- Skyrmion,以英国物理学家Tony Hilton Royle Skyrme命名。
- 可以磁性材料的块体中，如MnSi, 或者磁性薄膜中形成。
- 可是非手征的(a)，也可以是手征(b)的
- 可以动力学的激发态，也可以稳态
hedgehog skyrmion
vortex skyrmion

---
Skyrmion的描述
- 在连续场近似下，用拓扑语言来描述
- 有一个非零、整数topological index(即winding number, topological charge, topological quantum number, skyrmion number)
- 定义为
- skyrmion结构稳定：由于topological保护，原子自旋要克服一个能量阀值，才能翻转到与其他自旋平行，称为“受拓扑保护”的。
- 由于系统不同，最小化自由能可以得到稳定、亚稳定、不稳定的拓扑态解。

---
skyrmion定义
- 定义有两种，一种侧重于
- 第一种定义基于拓扑，适用于考虑拓扑依赖的性质，如动力学行为。
- 当n是大于等于1的整数，即表示一个skyrmion
- 第二种定义强调孤子解的固有的能量稳定性，经常与以下三个相联系
- 1. 一种手征性的相互作用(可能起源于DM相互作用)
- 2. 螺旋磁性(起源于双交换动力学DE)
- 3. 相互竞争的Heisenberg交换作用
- n是大于等于1的整数，且必需有一个能量，使自旋构型稳定到一个局域化的磁孤子，磁孤子的能量不随空间平移而变化

---
skyrmion应用
- 可以用skyrmion的有无来编码0与1，用于逻辑运算。
- 薄膜中skyrmion的位置可以用自旋流或自旋波来调控。
- wikipedia

---
10.1016/j.physrep.2020.10.001
- Skyrmion拓扑性质可以诱导出拓扑Hall效应和skyrmion Hall效应。
- 拓扑Hall效应可以用于skyrmion探测
- skyrmion Hall效应会导致数据消失，也是目前没有skyrmion自旋电子器件的原因之一。

---
Magnetic skyrmion
- 1960s由Tony Skyrme在粒子物理领域预言
- 多个物理领域已发现skyrmion, 量子Hall系统、BEC体、液晶、粒子物理、弦论、磁性物质。
- skyrmion分类指标：极化p, 速度m, 螺旋性gamma
- skyrmion类别：Bloch(发现于MnSi), Neel(出现于界面), antiskyrmion已经实验上观测到了。而high-order只有理论预言。

---
10.1063/1.5048972 综述
- 准粒子的稳定性使它具有实际应用价值，如孤子。
- 在磁性材料中，已经发现的孤子作为准粒子有：domail wall, votices, bubbles, skyrmions.
- skyrmion的理论预言：Adv. Phys. 28, 595 (1979); Zh. Eksp. Teor. Fiz. 95, 178 (1989); J. Magn. Magn. Mater. 138, 255 (1994); Nucl. Phys. 31, 556 (1962)
- skyrmion的实验观测：块体材料Science 323, 915 (2009)，薄膜Nature 465, 901 (2010)，单层Nat. Phys. 7, 713 (2011)
- 圈内对skyrmion的定义不同。
- skyrmion一词来源于Skyrme在核物理领域的原始工作：研究了非线性sigma模型的拓扑非平庸局域场解，用以描述基本粒子。
- 本文使用的定义：在任意自旋结构中，只要其中心磁化方向与周边磁化方向相反，并且可以映射到球面上

---
- 自旋结构可以根据其拓扑属性分类
- 二维结构可以用skyrmion winding number来分类：
- 拓扑：一个用来描述连续系统的数学概念；当存在一个连续映射使得一个系统变成另 一个系统时，称为拓扑等价
- 复杂的自旋结构的理解：不同相互作用的相对强度的变化，共同作用导致。
- 如twisted自旋结构，是倾向于FM相的相互作用(如交换作用、各向异性)与倾向于twisted结构的相互作用(如DMI, 偶极作用)
- 实验上比较关注，只有一种手征性出现，还是两种手征性都可出现
- 本文定义：只有一种手性的skyrmion为chiral skyrmion。有多种手性的称为bubble skyrmion。

---
skyrmion种类

---
- 哪种skyrmion出现取决于系统对称性
- 最普遍的是Neel和Bloch skyrmion
- Neel skyrmion一般出现于块体中，Bloch skyrmion一般出现于多层材料的界面。
- 理论和实验上已经可以将skyrmion工程化，进行材料设计，得到想要的性质。

---
Skyrmion的静态性质
- 寿命：
- 但这两个常数用不同方法计算结果差异很大。
- 1. 无限大薄膜中skyrmion的稳定性
  在零温下，D > Dc时magnetic skyrmion可以稳定存在，
- 2.受限几何体系中skyrmion的稳定性
  D<Dc时skyrmion直径不受系统尺寸影响;D>Dc时，磁基态受尺寸大小影响，在某些点增加系统尺寸，可以形成多个skyrmion

---
skyrmion的动力学性质
- 破缺了更多对称性的自旋结构，具有更复杂的动力学和本征模式
- skyrmion和antiskyrmion具有很好应用前景
- 产生和消灭skyrmion的方法[29][123-138]。可以在材料的边界和内部产生。
- skyrmion的产生与消灭方法（以实验上不同的激发分类）：
  1.磁场激发。使用AC磁场使stripe domain相变成skyrmion lattice相[48]。可以用局域磁场来局域地写入一个skyrmion[139]。
  2.热激发。通过电流来产热，进而产生强的磁激发，使得系统基态发生改变[134][143-145]。实验上很热门，因为发现了电流密度随温度的强依赖，目前尚无理论解释。[144]
  3. 自旋轨道转矩(torque)可以操控skyrmion，用以写入skyrmion.
  - 将DW转化为skyrmion[127][146]
  - 利用导线中的spin torque和几何尺寸的变化来产生skyrmion[147][148]
  - 利用垂直于导线的局域自旋流可以局域的翻转磁矩，从而产生skyrmion[49][149-151]

---
4. 电场激发
    - 微磁模拟理论预言了可以电场调制各向异性，从而控制skyrmion核的反转[156]
    - [157]研究了基于skyrmion的存贮器件所有操作，发现用电场调制DMI来控制skyrmion写入和擦除的效率极高。
    - 电场调控产生和消灭skyrmion与各向异性状态的改变有关[161]
    - [162]作了理论计算，表明电场调控的各向异性可以改变体系基态（稳定的skyrmion态与单个domain相之间转换）

---
移动skyrmion
- 讨论最多的基于skyrmion的应用是racetrack[9]型的器件[49][66]
- 分两种：受控制的有效力场下的移动、随机热激发下的移动。
  - 1. 利用磁场[169][170], 理论。实验实现[172]
  - 2. 利用电场[159]产生各向异向来驱动skyrmion
  - 3. spin torque